OPINIA GEOTECHNICZNA

WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW

GRUNTOWO – WODNYCH,  DZIAŁKI NR 360/1; 362; 363

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAD JEZIOREM BUKOWIŃSKIM

W MIEJSCOWOŚCI BUKOWINA, GMINA CEWICE

POWIAT LĘBORK

# Lokalizacja : m. Bukowina,dz nr 360/1; 362; 363;

# gmina Cewice, powiat Lęborski

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM BUKOWIŃSKIM

Gdańsk, lipiec, 2013 r.

##### SPIS TREŚCI I ZAŁĄCZNIKÓW

I. TEKST

1.   Wstęp

2.    Zakres wykonanych prac

2.1  Prace geodezyjne

2.2  Prace terenowe

2.3  Prace kameralne

3.    Położenie geograficzne i morfologia terenu badań

4.    Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

5.    Warunki geotechniczne

6.    Wnioski

###### II. ZAŁĄCZNIKI

1.  Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

2 .   Przekroje geotechniczne

- Profile analityczne

- Wyniki sondowań sondą udarową

- Tabela parametrów geotechnicznych

- Objaśnienia symboli użytych na profilach i przekroju.

1. WSTĘP

Niniejszą opinię geotechniczną opracowano na zlecenie;

CZAPLIŃSCY – ARCHITEKCI  Damian Czapliński z siedzibą ; 84-230 Rumia

ul. Dokerów 16.

Inwestorem jest ; Gmina Cewice, z siedzibą ; ul. W. Witosa 16,  84-312 Cewice.

Została ona wykonana dla  określenia warunków gruntowo-wodnych działki

nr 360/1; 362; 363;  do projektu zagospodarowania terenu nad jeziorem Bukowińskim  w miejscowości  Bukowina, gmina Cewice, powiat Lębork.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporządzenia Ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz. U. Poz. 463, 2012r.)

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatności gruntu dla potrzeb budownictwa. Została ona wykonana na podstawie badań nie będących robotami geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i Górniczym (Dz.U. 163 poz.981 z 2011r,) w związku z tym nie podlega przepisom powyższej ustawy i nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej.

Niniejsze opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz archiwalny.

Na podstawie powyższych aktów prawnych projektowane obiekty zaliczono do

I kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych

w dowiązaniu do istniejącej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokościowy

w skali 1: 1000. Powyższy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

Pod względem wysokościowym rzędne punktów badawczych ustalono przez interpolacje punktów wysokościowych na mapie sytuacyjno-wysokościowej

w skali 1:1000.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono

w 9 punktach profilowanie litologiczne ciągłe do głębokości 3,0 m  ppt.

Podczas profilowania pobrano próby gruntów.

Próby te zbadano  makroskopowo. Obok punktu profilowania nr 7 i nr 9  wykonano badania ustalające stopień zagęszczenia gruntu normową sondą lekką (SL) zgodnie z normą  PN-B-04452.

Prace terenowe prowadzono w miesiącu lipcu 2013 r. pod dozorem Mariana Orzechowskiego.

##### 2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

- Naniesiono punkty badawcze na mapę dokumentacyjną

- Przekroje geotechniczne

- Karty profili analitycznych

- Wyniki sondowań ustalając stopień zagęszczenia gruntów niespoistych

- Ustalenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów

- Opis techniczny

3. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I  MORFOLOGIA TERENU BADAŃ

Omawiany teren – działka dz nr 360/1; 362; 363; znajduje się w miejscowości Bukowina, nad jeziorem Bukowińskim – wschodni brzeg jeziora, gmina Cewice, powiat Lębork,

W miejscu prowadzonych badań terenowych powierzchnia terenu jest lekko pofalowana  o rzędnych zawartych w granicach rzędnych od 152,40 m npm do 155,30 m npm. Pod względem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podłoże omawianego terenu do głębokości wykonywanych badań budują utwory czwartorzędowe.

W miejscach prowadzonych prac bezpośrednio od powierzchni terenu występuje

piasek drobny próchniczny - gleba o miąższości 0,4-1,2 m.

Poniżej przypowierzchniowej warstwy piasku drobnego próchnicznego - gleby  występują  grunty niespoiste – piaski drobne, piaski średnie, i żwiry .

Głębiej występują utwory spoiste piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Grunty te są wzajemnie przewarstwione oraz zawieraja niekiedy pojedyncze otoczaki.

Do głębokości wykonanych badań utworów tych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano występowanie wody gruntowej w formie sączeń z przewarstwień piaszczystych w obrębie gruntów spoistych.

Podana w niniejszym opracowaniu ilość i intensywność sączeń wody gruntowej odnosi się do okresu prowadzonych prac terenowych. Może on ulegać dużym wahaniom uzależnionym od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów.

5.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty występujące w podłożu omawianego terenu różnią się litologią, genezą

i wartościami parametrów geotechnicznych, zgodnie z normą

PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.

Piasku drobnego próchnicznego,  nie objęto podziałem na warstwy, gdyż nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa I – Piasek drobny przewasrstwiony piaskiem drobnym próchnicznym , luźny i średnio zagęszczony,

(o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,33)

Warstwa Ia – Piasek drobny, piasek drobny przewasrstwiony piaskiem  gliniastym, piasek drobny z dodatkiem pojedynczych otoczaków, średnio zagęszczony,

(o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,45)

Warstwa IIa – Piasek średni, piasek gruby, piasek sredni przewarstwiony piaskiem gliniastym, średnio zagęszczony, do warstwy tej dołączono występujący sporadycznie żwir , średnio zagęszczony.

(o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50)

Warstwa IIIa  - piasek gliniasty,  glina , glina piaszczysta, glina piaszczysta z 				dodatkiem pojedynczych otoczaków

utwory te występują w stanie plastycznym, oraz na granicy stanu 			plastycznego i twardoplastycznego

Symbol konsolidacji „B”

(o średnim stopniu plastyczności IL = 0,15)

Warstwa IIIb  - piasek gliniasty, glina piaszczysta , piasek gliniasty z 					dodatkiem pojedynczych otoczaków

utwory te występują w stanie twardoplastyczny,

Symbol konsolidacji „B”

(o średnim stopniu plastyczności IL = 0,15)

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych podano w tabeli ( załącznik nr 5). Układ warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych ( załącznik nr 2).

6.WNIOSKI

6.1.  Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badań terenowych, warunki geotechniczne w badanym rejonie są proste. Warstwy gruntu są jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegają równolegle. Nie stwierdzono występowania gruntów organicznych.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych podane w tabelarycznym zestawieniu „ Wartości parametrów geotechnicznych” ustalono w oparciu o wymogi Normy PN-81/B-03020 metodą B i C i zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie badań terenowych, prac kameralnych.

Kategoria geotechniczna obiektu – I

Przypowierzchniowa warstwa piasku drobnego próchnicznego,  nie odpowiada wymaganiom budowlanym, należy ją usunąć z pod projektowanych obiektów.

  - Grunty niespoiste zaliczone do warstwy  Ia, IIa,  - piaski drobne, i  piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym, oraz grunty warstwy IIIb utwory spoiste twardoplastyczne, są gruntami odpowiednimi do posadowień bezpośrednich na dowolnych głębokościach w zależności od wymogów technologicznych i założeń projektowych.

Obliczenia statyczne dla bezpośredniego posadowienia należy wykonać zgodnie

z postanowieniami normy PN – 81/B-0320 i do obliczeń przejmować wartość współczynnika materiałowego m = 1  0.1 jako najbardziej niekorzystnego z punktu widzenia bezpieczeństwa budowli.

  - Podany w dokumentacji obraz stosunków wodnych odnosi się do okresu wykonywania badań terenowych – lipiec 2013 r.

Zwraca się uwagę na występujące sączenia wody gruntowej.

6.4. Prace ziemne należy wykonać szczególnie starannie, zgodnie 	z wymogami normy PN-B/06050/99: Geotechnika roboty ziemne – Wymagania ogólne”.

Wodę gruntową  z ewentualnych sączeń odprowadzić poza obręb wykopów fundamentowych. Zabezpieczyć wykopy przed opadami atmosferycznymi, oraz przemarznięciem. Przemarznięcie względnie zawilgocenie szczególnie gruntów spoistych spowoduje obniżenie wartości parametrów wytrzymałościowych.

  - Dla terenu badań według normy PN – 81/B-03020 zgodnie z punktem 2.2.2. głębokość przemarzania gruntu wynosi hz = 1.0 m.

Opracowała;

mgr inż. M. Morawska